Tab.1 zawartość metali w odpadach komunalnych z powiatu szczecineckiego wrzesień 2002 [ mg/kg s.m.]

| Próba | miedź | kadm | chrom | nikiel | ołów | cynk | potas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczecinek –miasto- fr. średnia | 96,75 | 1,191 | 368,26 | 140,77 | 44,95 | 561,70 | 5472,6 |
| Szczecinek –miasto- fr. drobna | 287,29 | 1,918 | 87,98 | 50,64 | 60,97 | 390,13 | 3342,2 |
| Szczecinek- gmina-fr.drobna | 55,20 | 0,960 | 75,55 | 41,32 | 37,89 | 802,36 | 4550,3 |
| Szczecinek- gmina-fr.średnia | 35,65 | 0,563 | 98,36 | 56,69 | 65,36 | 532,32 | 9635,6 |
| Miasto-Borne Sulinowo- fr. Średnia | 18,23 | n.w. | 15,70 | 8,652 | 10,97 | 63,895 | 27356,0 |
| Miasto-Borne Sulinowo- fr. Drobna | 9,84 | 0,279 | 38,95 | 20,75 | 6,094 | 30,380 | 7634,6 |
| Gmina-Borne Sulinowo- fr. Średnia | 26,27 | 0,636 | 105,86 | 46,22 | 4,332 | 116,65 | 11556,3 |
| Gmina Borne Sulinowo- fr. Drobna | 401,5 | 1,110 | 39,14 | 50,76 | 7,495 | 549,36 | 10424,1 |
| Biały Bór fr. Średnia | 16,66 | 0,616 | 48,02 | 20,73 | 6,481 | 98,664 | 18421,4 |
| Biały Bór fr. Drobna | 18,93 | 1,304 | 81,23 | 26,61 | 9,049 | 258,70 | 12279,7 |
| Grzmiąca- fr. Średnia | 21,25 | 0,952 | 162,12 | 66,08 | 11,26 | 258,89 | 14581,2 |
| Grzmiąca fr. Drobna | 19,23 | 1,526 | 243,17 | 93,01 | 21,39 | 241,23 | 7994,3 |
| Barwice fr. drobna | 81,20 | 0 | 18,60 | 34,61 | 96,31 | 631,00 | 10780,0 |
| Barwice fr. średnia | 60,00 | 1,0 | 23,01 | 19,70 | 95,01 | 260,04 | 22800,0 |

Tab.2 zawartość metali w odpadach komunalnych z powiatu szczecineckiego październik 2002 [ mg/kg s.m.]

| Próba | miedź | kadm | chrom | nikiel | ołów | cynk | potas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczecinek –gmina- fr. średnia | 53,01 | 1,699 | 74,89 | 33,28 | 50,08 | 467,88 | 11955 |
| Szczecinek –gmina- fr. drobna | 116,63 | 1,520 | 91,30 | 34,10 | 115,48 | 1117,95 | 8056,0 |
| Szczecinek –miasto- fr. średnia | 44,91 | 0,752 | 72,10 | 29,35 | 93,27 | 802,39 | 12323 |
| Szczecinek –miasto- fr. drobna | 51,13 | 1,164 | 65,84 | 32,27 | 138,43 | 1713,6 | 4106,6 |
| Grzmiąca- fr. średnia | 46,17 | 0,675 | 78,75 | 41,88 | 40,53 | 725,11 | 15863 |
| Grzmiąca fr. drobna | 46,53 | 0,782 | 39,42 | 31,65 | 46,07 | 671,75 | 5455,5 |
| Biały Bór fr. średnia | 59,70 | n.w. | 159,16 | 67,84 | 25,11 | 328,47 | 7872,0 |
| Biały Bór fr. drobna | 80,29 | 0,688 | 63,95 | 29,79 | 85,20 | 577,54 | 5608,0 |
| Miasto-Borne Sulinowo- fr. średnia | 7,887 | n.w | 7,461 | 4,582 | 7,660 | 46,372 | 24408 |
| Miasto-Borne Sulinowo- fr. drobna | 21,49 | 0,234 | 42,07 | 28,44 | 17,23 | 89,47 | 9780,2 |
| Gmina-Borne Sulinowo- fr. średnia | 66,58 | 1,750 | 113,85 | 56,50 | 53,48 | 780,47 | 7800,1 |
| Gmina Borne Sulinowo- fr. drobna | 188,98 | 1,844 | 63,89 | 28,13 | 143,31 | 981,38 | 4504,1 |
| Barwice fr. drobna | 48,40 | 0 | 26,01 | 20,40 | 48,40 | 386,02 | 6100,01 |
| Barwice fr. średnia | 47,50 | 0 | 51,50 | 26,21 | 120,01 | 144,01 | 14300,0 |

Tab.3 zawartość metali w odpadach komunalnych z powiatu szczecineckiego listopad 2002 [ mg/kg s.m.]

| Próba | miedź | kadm | chrom | nikiel | ołów | cynk | potas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto-Borne Sulinowo- fr. średnia | 7,144 | n.w | 43,17 | 21,80 | 6,819 | 35,39 | 13682 |
| Miasto-Borne Sulinowo- fr. drobna | 8,055 | n.w. | 29,63 | 15,72 | 16,57 | 41,70 | 9034,2 |
| Gmina-Borne Sulinowo- fr. średnia | 15,56 | 1,128 | 82,96 | 38,64 | 22,07 | 179,90 | 13453 |
| Gmina Borne Sulinowo- fr. drobna | 60,42 | 4,783 | 32,24 | 15,59 | 63,28 | 842,03 | 18266 |
| Szczecinek –miasto- fr. średnia | 23,82 | n.w. | 31,31 | 26,33 | 16,22 | 173,93 | 13115 |
| Szczecinek –miasto- fr. drobna | 103,37 | 0,624 | 31,75 | 72,30 | 46,68 | 954,97 | 4988,9 |
| Grzmiąca- fr. średnia | 33,32 | 0,622 | 123,36 | 55,36 | 25,65 | 502,36 | 14987,3 |
| Grzmiąca fr. drobna | 36,98 | 1,023 | 56,69 | 63,36 | 36,87 | 401,23 | 6367,35 |
| Biały Bór fr. średnia | 35,36 | 0,687 | 110,23 | 45,65 | 15,32 | 202,36 | 11230,3 |
| Biały Bór fr. drobna | 50,36 | 0,856 | 71,36 | 25,36 | 25,36 | 363,34 | 7894,1 |
| Barwice fr. drobna | 83,01 | 0 | 35,01 | 66,01 | 80,11 | 165,51 | 22700,0 |
| Barwice fr. średnia | 25,01 | 0 | 1,00 | 5,01 | 14,02 | 160,32 | 29300,0 |
| Szczecinek –gmina- fr. średnia | 30,07 | 0,247 | 263,24 | 118,62 | 18,05 | 108,36 | 5883,3 |
| Szczecinek –gmina- fr. drobna | 25,056 | 0,682 | 67,04 | 33,41 | 20,89 | 604,41 | 3858,9 |

Tab.4 zawartość metali w odpadach komunalnych z powiatu szczecineckiego grudzień 2002 [ mg/kg s.m.]

| Próba | miedź | kadm | chrom | nikiel | ołów | cynk | potas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miasto-Borne Sulinowo- fr. średnia | 18,04 | 0,478 | 65,28 | 40,90 | 14,34 | 182,68 | 12154,0 |
| miasto-Borne Sulinowo- fr. drobna | 54,38 | 0,803 | 130,26 | 84,30 | 35,60 | 412,23 | 4704,9 |
| gmina-Borne Sulinowo- fr. średnia | 21,21 | 0,265 | 153,90 | 80,49 | 16,11 | 338,40 | 6683,2 |
| gmina Borne Sulinowo- fr. drobna | 170,04 | 1,135 | 106,41 | 81,04 | 52,79 | 1502,4 | 7252,3 |
| Szczecinek –miasto- fr. średnia | 11,54 | n.w | 26,28 | 15,44 | 9,237 | 77,96 | 9574,9 |
| Szczecinek –miasto- fr. drobna | 10,84 | n.w. | 10,08 | 13,21 | 12,86 | 170,12 | 7039,0 |
| Szczecinek –gmina- fr. średnia | 32,60 | 1,281 | 98,37 | 58,62 | 63,83 | 1538,4 | 10800,0 |
| Szczecinek –gmina- fr. drobna | 633,0 | 1,876 | 96,32 | 92,68 | 742,6 | 3018,9 | 8898,7 |
| Biały Bór fr. średnia | 51,3 | n.w. | 36,9 | 34,3 | 7,2 | 236,1 | 12360,0 |
| Biały Bór fr. drobna | 45,6 | n.w | 35,9 | 31,1 | 12,8 | 215,5 | 4055,3 |
| Barwice fr. drobna | 55,6 | n.w. | 31,3 | 30,7 | 31,1 | 302,2 | 7805,9 |
| Barwice fr. średnia | 50,6 | n.w. | 21,3 | 32,9 | 110,3 | 230,8 | 18025,6 |
| Grzmiąca- fr. średnia | 55,6 | 0,240 | 120,6 | 38,7 | 35,7 | 451,2 | 12306,6 |
| Grzmiąca fr. drobna | 32,4 | 0,336 | 57,9 | 56,9 | 20,9 | 360,6 | 9805,9 |